ЛОБАСТ – Т17

Универсальный поликарбоксилатный суперпластификатор

| Описание | Возможности и преимущества |
| --- | --- |
| ЛОБАСТ-Т17 – поликарбоксилатный суперпластификатор для изготовления бетонных изделий методом вибролитья | - Снижение водоцементного отношения до 0,2 - Ускоренный набор прочности, не менее 30% в первые сутки и не менее 140% на третьи сутки - Повышение прочности, истираемости и морозостойкости бетона в солях по F2 - Повышение однородности бетонной смеси при перемешивании - Возможность снижения расхода цемента - При увеличенной дозировке возможность получения самоуплотняющейся бетонной смеси |
| Область применения |  |
| Универсальная добавка, применяемая при приготовлении жёсткой бетонной смеси для изготовления бетонных армированных и неармированных изделий Идеальная для приготовления высокопрочных бетонов |  |
| Техническое описание |  |
| Внешний вид | Жидкость со светло-коричневым оттенком |
| Плотность при 20°С | ≥ 1,1 г/см³ |
| Массовая доля сухого вещества | ≥50% |
| рН |  |
| Содержание хлоридов | ≤ 0,1% |

Инструкция по применению

В зависимости от требований к бетону, добавку ЛОБАСТ-Т17 следует вводить в количестве от 0,3% до 0,6% от массы цемента по жидкому продукту. Оптимальная дозировка добавки, рекомендуемая компанией «ЛОБАС» г. Нижний Новгород , основанная на практическом применении на собственном производстве, составляет 0,4% от массы цемента по жидкому продукту. Выбор дозировки добавки осуществляется на основе требований к подвижности бетонной смеси, на основе лабораторных подборов.

Дозирование

Добавка ЛОБАСТ-Т17 вводится с  водой затворения на весь замес. Для равномерного распределения добавки в бетонной смеси, компания «ЛОБАС» рекомендует готовить рабочий раствор добавки. Для приготовления рабочего раствора 1 кг. добавки разводятся в 50 л. воды, перемешивается миксером, получаем в 1 литре 20 гр. концентрата. Расход рабочего раствора составит от 7,5 л. (0,3%) до 15 л. (0,6%) на 50 кг. цемента в зависимости от влажности инертных материалов. На практике оптимально 10 л. раствора с «ЛОБАС Т-17» (200гр. концентрированного ЛОБАСТ Т-17 разведенного в 10 л. воды) на 50 кг. цемента и 150 кг. инертных материалов, при таком введении получается 0.4% от массы цемента.

Совместимость

Универсальный поликарбоксилатный суперпластификатор «ЛОБАСТ-Т17» совместим со всеми добавками, кроме добавок на основе полинафталинсульфонатов.

Доставка / Хранение

Добавка поставляется наливом в еврокубах и канистрах любого объёма по заявке покупателя. Хранить «ЛОБАСТ-Т17» следует в неповреждённой упаковке, в закрытых складских помещениях. Температура хранения не ниже 0°С. Перед употреблением добавку тщательно перемешать. Гарантийный срок хранения – 12 мес.